
2020年遂宁市工业涂料产品质量市级监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品2份,每份不少于1kg，其中1份作为检验样品，1份作为备用样品。

2 检验依据

表1　防锈涂料检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	弯曲试验
	GB/T 25263
GB/T 25251
GB/T 25252
HG/T 2454
	GB/T 6742

	2
	回粘性
	
	GB/T 1762

	3
	耐挥发油性
	
	GB/T 9274

	4
	耐水性
	
	GB/T 1733

	5
	划格试验
	
	GB/T 9286

	6
	耐酸性
	
	GB/T 9274

	7
	耐盐水性
	
	GB/T 9274

	8
	细度
	
	GB/T 25251、GB/T 25263、GB/T 25252、GB/T 1724

	9
	遮盖力
	
	GB/T 1726

	10
	结皮性
	
	GB/T 25251


表2  溶剂型木器涂料检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	卤代烃含量
	GB 18581
GB/T 23997
	GB 18581

	2
	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和
	
	GB/T 18446

	3
	可溶性重金属含量（铅、镉、铬汞）（限色漆、腻子和醇酸清漆）
	
	GB 18581

	4
	铅笔硬度（擦伤）
	
	GB/T 6739

	5
	附着力（划格间距2mm）
	
	GB/T 9286

	6
	耐水性（24h）
	
	GB/T 4893.1

	7
	耐碱性（2h）
	
	GB/T 23997

	8
	耐醇性（8h）
	
	GB/T 23997


注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

　　GB 18581室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量

　　GB/T 1724色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定

　　GB/T 1726涂料遮盖力测定法

　　GB/T 1733漆膜耐水性测定法

　　GB/T 1762漆膜回粘性测定法

　　GB/T 4893.1家具表面耐冷液测定法

　　GB/T 6739色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

　　GB/T 6742色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)

　　GB/T 9274色漆和清漆 耐液体介质的测定

　　GB/T 9286色漆和清漆 漆膜的划格试验

　　GB/T 18446色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定

　　GB/T 23997室内装饰装修用溶剂型聚氨酯涂料

GB/T 25251醇酸树脂涂料

GB/T 25252酚醛树脂防锈漆

GB/T 25263氯化橡胶防腐涂料

HG/T 2454溶剂型聚氨酯涂料

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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